## Slide 1
Иван Бобриков
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
Применение рассеяния нейтронов в ЛНФ
для исследования электродных материалов
(Текущее состояние)
Notes: Здравствуйте, я являюсь одним из самых активных членов рабочей группы в лНФ по приложению нейтронного рассеяния для исследования электродных материалов химических источников тока с целью дальнейшего их усовершенстования и создания новых. Нейтронны идеально подходят для исследования подобных систем так как хорошо взаимодействуют с легкими элементами при этом имеют отличную проникающую способность, что позволяет проводить исследования невозможные для рентгеновских установках

## Slide 2
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
Применение рассеяния нейтронов в ЛНФ
для исследования электродных материалов
Notes: В настоящее время наша работа исследовательская и методическая работа сконцентрированна на электродах литий-ионных аккумуляторов. Это как анодные материалы так и катодные.
На естественный вопрос почему же литий-ионных, ведь в новостях то и дело мелькают сообщения о натрий-ионых, возможности создания магний ионных, о супер конденсаторах, топливных элементах? Ответов на этот вопрос несколько. Прежде всего в самомих целях нашей исследовательской группы

## Slide 3
Создание условий в ОИЯИ (на базе нейтронных инструментов в ЛНФ) и развитие методики исследования электродных материалов с помощью нейтронного рассеяния.
Непосредственно собственные или совместные с другими исследовательскими группами исследования структурных особенностей и особенностей функционирования электродных материалов с целью создания новых химических источников тока или улучшения существующих.
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
Применение рассеяния нейтронов в ЛНФ
для исследования электродных материалов
Notes: А это создание условий прежде всего для экспериментов, а затем собственные научные исследования, в основном, в сотрудничестве. Мы создаем условия, под актуальные задачи. Подготавливаем метод! Задачи все-же завязаны на нуждах наших партнеров. Например Химфака МГУ, который имеет огромный заслуженный авторитет в этой области, в области синтеза новых материалов и в котором работают две независимые группы по поиску новых электродных материалов. Т/е мы не создаем новых материалов в нашей лаборатории, мы исследуем уже синтезированные составы в разных заданных-требуемых условиях. На самом деле мы делаем подвижки по самостоятельному синтезу новых материалов и независимым экспериментам однако здесь нам все-равно приходится ориентироваться на авторитет явно более компетентных в этом организаций, имеющий опыт в таких делах. Оглядываться на них. Так как изначально мы ответственны имено за развитие метода.

## Slide 4
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
Применение рассеяния нейтронов в ЛНФ
для исследования электродных материалов
Notes: Мнение наших коллег в этой области такое на ближайший десяток лет, а быть может и больше мы не сможем отказаться от лития. Из-за его исключительных свойств как носителя заряда в батареях. Кроме того развитие литий или других ионноых источников питания еще долго будет завязано на твердотельных электродах. Сейчас я подразумеваю под твердотельными – это кристаллические вещества, имеющие периодическое атомное строение. Т.е в основном именно для них мы, в основном, развиваем метод. Напомню, что стандартная схема аккумулятора включает в в себя анод и катод, а также электролит, служащий проводником положительного типа зарядов. Насильно окислив рабочий электрод с помощью внешнего тока, мы заряжаем батарею способствуя внедрению ионов лития в анод. Замыкая затем цепь мы запускаем восстановительную реакцию на рабочем электроде. Внешне простая схема аккумулятора таит в себе много сюрпризов и задач, решение которых зачастую нетривиально. Например мало кто знает, что при первом заряде такой батареи, формируется пленка на аноде, отсутствие которой приводит к дальнейшей очень быстрой деградации электролита на аноде, а слишком толстая будет препятствовать вообще работе устройства. Самыми главными элементами батареи, конечно являются электроды.

## Slide 5
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
Основные используемые (или планируемые к использованию) методы нейтронографии:
Нейтронная дифракция (HRFD, RTD) – Крист. структура, фазовые переходы, микроструктура электродов и т.д.
Нейтронная оптика (GRAINS) – поверхности, состав пленок, степени шероховатости активных поверхностей
Малоугловое рассеяние нейтронов (YuMO) – исследование неоднородностей в рабочих материалах батарей
Нейтронная радиография
(HRFD, Radiography station N14)
- распределение лития внутри
слоев электродов
+ МДМ для численного моделирования
проистекающих процессов в материалах
Применение рассеяния нейтронов в ЛНФ
для исследования электродных материалов
Notes: В связи с этим в ЛНФ мы сосредочили главные усилия именно на исследованиях электродов. Для этого идеально подходит нейтронная ифракция. Но и другие методы не остаются без дела.

## Slide 6
Изучение структурных особенностей атомного строения новых электродов, изучение процессов проистекающих во время синтеза электродов
Изучение процессов в электродах во время их работы – т.е. исследования в режиме реального времени
Изучение электродных материалов после длительной эксплуатации с целью выявление типа и величины накопленных дефектов.
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
Применение рассеяния нейтронов в ЛНФ
для исследования электродных материалов
Notes: Говоря о дифракции то главными задачами для нас являются

## Slide 7
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
1. I.A. Bobrikov, A.M. Balagurov, Chih-Wei Hu, Chih-Hao Lee, Tsan-Yao Chen, Sangaa Deleg, D.A. Balagurov, Structural evolution in LiFePO4-based battery materials: in-situ and ex-situ time-of-flight neutron diffraction study, Journal of Power Sources 258, 356-364 (2014)
2. А.М. Балагуров, И.А. Бобриков, Н.Ю. Самойлова, О.А. Дрожжин, Е.В. Антипов, Применение рассеяния нейтронов для анализа процессов в литий-ионнных аккумуляторах, Успехи Химии 83, 12, 1003-1026 (2014)
3. Nina V. Kosova, Vladislav R. Podugolnikov, Ivan A. Bobrikov and Anatoly M. Balagurov Crystal Structure and Electrochemistry of Na2-xLixFePO4F (0≤x≤1) New Cathode Materials for Na- and Li-Ion Batteries ECS Transactions 62 (1) 67-78 (2014)
4. N.V. Kosova, I.A. Bobrikov, O.A. Podgornova, E.T. Devyatkina, A.M. Balagurov, A.K. Gutakovskii, Peculiarities of structure, morphology and electrochemistry of doped 5 V spinel cathode materials LiNi0.5-xMn1.5-yMx+yO4 (M = Co, Cr, Ti; x+y=0.05) prepared by mechanochemical way, статья отправлена в журнал Electrochimica Acta (2015)
+ 4 статьи по развитию методики и способам обработки данных
Готовятся к публикации еще две статьи по in-situ исследованиям электродов
Применение рассеяния нейтронов в ЛНФ
для исследования электродных материалов
Notes: I talk about neutron diffraction study of NASICON electrode material with this chemical formula

## Slide 8
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
-МГУ им. Ломоносова (Связи с Сатурном, Краснодар)
-Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН
-Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.
-Center of Physico-Chemical Methods of Research and Analysis, Kazakhstan
-Tsing Hua National University, Taiwan
-Institut für Experimentelle Physik, Germany
- Fritz-Haber-Institut der MPG, Germany
Применение рассеяния нейтронов в ЛНФ
для исследования электродных материалов
Notes: Основным нашим партнером является Химический факультет МГУ. Однако благодаря первым двум работам, нами заинтересовались ряд институтов с которыми теперь мы проводим совместные исследования и даже имеем совместные проекты.

## Slide 9
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
-РНФ проект 14-12-00896 «Real time - in situ нейтронный структурный анализ материалов и процессов в малогабаритных источниках электрического тока»
-РФФИ проект 14-29-04091, «Нейтронные и рентгеновские (синхротронные) комплементарные исследования реальной структуры электродных материалов»
-РФФИ проект 14-02-31506 мол_а «Исследование переходных процессов в электродных материалах со структурой шпинели с помощью нейтронной дифракции», руководитель
-РНФ проект 15-13-10006 «Фундаментальные аспекты создания электродов литий-ионного аккумулятора на основе литиевых интеркалятов и сплавов с высокими показателями удельной мощности и энергоемкости»
Применение рассеяния нейтронов в ЛНФ
для исследования электродных материалов
Notes: I talk about neutron diffraction study of NASICON electrode material with this chemical formula

## Slide 10
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
Основные члены команды (6):
А. Балагуров (проф. д. ф.-м. н.)
И. Бобриков (к. ф.-м. н.)
Н. Самойлова (к. ф.-м. н.)
С. Сумников (аспирант)
О. Иваньшина (к. х. н.)
Д. Балагуров (программист)
+ сотрудничество с ЛТФ, ЛИТ и студенты.
Применение рассеяния нейтронов в ЛНФ
для исследования электродных материалов
Notes: I talk about neutron diffraction study of NASICON electrode material with this chemical formula

## Slide 11
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
Нейтронный дифрактометр HRFD.
Нейтронный дифрактометр RTD.
Оборудование и инструменты
Notes: I talk about neutron diffraction study of NASICON electrode material with this chemical formula

## Slide 12
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
Гальваностаты-потенциостаты для э/х циклирования ХИТ.
Модельные ячейки.
Оборудование для загрузки модельных ячеек.
Оборудование и инструменты
Notes: I talk about neutron diffraction study of NASICON electrode material with this chemical formula

## Slide 13
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
Вакуумная печь, трубчатая печь для исследования процессов при синтезе электродных материалов.
Устройство для исследования аккумуляторов типоразмера 18650 в условиях экстремальных температур (от -100 до 100°С).
Нейтронная камера для радиографии аккумуляторов в нейтронном пучке после нейтроновода.
Оборудование и инструменты
Notes: I talk about neutron diffraction study of NASICON electrode material with this chemical formula

## Slide 14
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
Программное обеспечение: MAPS (Д. Балагуров/И. Бобриков) и SPEVA
(В. Злоказов, ЛИТ/ И.Бобриков) .
В. Б. Злоказов, Д.А. Балагуров, И.А. Бобриков, Н.Ю. Самойлова, А.М. Балагуров, Визуализация и анализ нейтронных дифракционных Real-time данных. Сообщения ОИЯИ, P3-2014-94 (2014)
+WPPM
Оборудование и инструменты
Notes: I talk about neutron diffraction study of NASICON electrode material with this chemical formula

## Slide 15
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
Продолжение начатых исследований. Обработка накопившихся экспериментальных данных.
Установка нейтронной камеры. Ее тестирование.
Создание модельных ячеек для нейтронного радиографического эксперимента
Обучение наших студентов и аспирантов загрузке электродных материалов в ячейки и дальнейшей проверки их функциональности.
Увеличение реальной светосилы дифрактометра ФДВР!
Ближайшие планы по развитию метода
Notes: I talk about neutron diffraction study of NASICON electrode material with this chemical formula

## Slide 17
Peculiarities of structure, morphology and electrochemistry of doped 5 V spinel cathode materials LiNi0.5-xMn1.5-yMx+yO4 (M = Co, Cr, Ti; x+y=0.05) prepared by mechanochemical way
N.V. Kosova, I.A. Bobrikov,
O.A. Podgornova, E.T. Devyatkina,
A.M. Balagurov, A.K. Gutakovskii
Co, Cr, Ti  Ni
of LiNi0.5-xMx+yMn1.5-yO4

## Slide 18
HRFD: дефектная структура карбида ниобия, NbC0.93
Diffraction pattern of the initial and milled samples
Эволюция профиля пика (220) с увеличением времени перемалывания.
Анализ данных выполнялся используя методы:
Rietveld, Williamson-Hall и WPPM
Notes: Первым тестовым образцом на котором на котором оттачивалась новый подход к обработке данных от ТОФ дифрактометра был карбид ниобия. Была подготовлена серия образцов с различнм временем перемола и соответственно различнм размером кристаллитов и распределением по размерам. Видно что с увеличением времени перемола дифракционные пики уширяются, что связанно с уменьшением размера ОКР. Также видно что форма пика принимает специфический вид. Анализ полученных данных был выполнен с помощью основных используемых нами методов и новым WPPM

## Slide 19
19
19
Microstructure of nanosized NbC0.9 powders milled in 1, 5, 10, 15 hours
Rietveld refinement of NbC-0h & NbC-5h patterns. Two-component model was used for the second pattern.
Rietveld refinement of NbC-5 patterns. Positions of components are shifted.
Size distributions for 2 components of NbC-5h. Average sizes are 25.6 and 70.6 nm.
Lattice parameter as a function of milling time for x-ray data and
2 component neutron distribution.
Notes: В процессе проведения анализа выяснились некоторые интересные особенности, которые были определенны непосрдественно из нейтронного дифракционного эксперимента. Во первых перемолотые образцы имели две фракции разного размера. Здесь видно, что полученные дифракциооные пики успешно описываются только двухфазной моделью. С помощью WPPM метода было получено логнормальное распределение ОКР по размерам. Здесь показаны распределения для образца претерпевшего 5 часов размола. Естественно для сравнения мы провели дифракционные эксперименты на нейтронном дифрактометре с постоянно длины волны, на котором метод WPPM уже отточен. Здесь коазано распределения полученные на нашем дифратометре HRFD и дифрактометре в Швейцарии. Тот же самый образец.

## Slide 20
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
12 May
2015
High resolution neutron diffraction on Li1+xGe2-xAlx(PO4)3
(NASICON-type) MSU, Chemical department, D. Itkis
Samples | Annealing, T=750°C
1 | 30 min
2 | 1 h
3 | 1.5 h
4 | 2 h
5 | 4 h
6 | 6 h
7 | 12 h
Notes: To investigate Li occupation in general position where Li is mobile in dependence on annealing temperature we investigated by high resolution neutron diffraction 7 samples annealed different period of time at 750 oC. On the right picture typical neutron diffraction pattern of one NASICON sample refined by Rietveld method.

## Slide 21
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
12 May
2015
Li-diffusion map visualization by bond valence method
LGAPO:
LiFePO4:
(010)
Notes: Based on observed neutron diffraction data using bond valence method Li-diffusion map can be constructed. Here you see Li-diffusion paths in NASICON. It is seen that 3D electrode material. For exmple using the same methode I drawn the map for common LiFePO4 in different direction. It is simply seen that LiFePO4 1D electrode material.

## Slide 22
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
12 May
2015
High resolution neutron diffraction
Li1+xGe2-xAlx(PO4)3
Notes: In our case Influece of lithium on diffraction pattern is small so mostly we got these dependence based on changing of Al and Ge occupations. We got that Maximum of Li-3 occupancy is for samples annealed 1.5 and 2 h. But this values are not directly correlated with cell volume change.
The best electrochemical Performance of invtestigated meterials was got for the sample annealed for 2 hours. That coincide with our maximums.

## Slide 23
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
12 May
2015
In-situ neutron diffraction study of the LGAPO synthesis
(113)
(104)
Exposition
5 minutes
YPO4 peaks did not appear!
Notes: To obtain more detailed information about NASICON syntesis in-situ neutron experiment during annealing of the sample (initially it was glass after annealing withe ceramic) has been made. It has been done in vacuum furnace at 750-760 degreee of Celcium in contrast to standart inair annealing. Expostition for neutron data collection was 5 minutes. Noticeable NASICON structure modification was observed only of begning of experiment during first 1-2 hours. There is small shift of positions of some reflexes and change of Intensities of some of them.

## Slide 24
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
12 May
2015
In-situ neutron diffraction study of the LGAPO synthesis
(104)
(104)
(113)
(113)
Notes: These graphs illustrate changing of position and Intensity of some selected reflexes.

## Slide 25
25
25
Эволюция нейтронных дифракционных спектров от аккумулятора типа 18650 в ходе трех циклов заряда – разряда с разной скоростью.
Изменения интенсивности дифракционных пиков, соответствующих фазам LiCn
Состояние полного
разряда
Состояние полного
заряда
Transition processes in 18650-type Li-ion battery

## Slide 26: Analysis of charging/discharging processes in Li-ion batteries by neutron diffraction
Yamada et al. APL Mater. 1, 042110 (2013)
Notes: Например в приведенной работе анализировалось влияние текстуры на работоспособность катодного материала ЛиКоО2. И была обнаружена прямая корреляция. Лучше всего работали материалы у которых кристаллиты были разупорядоченны вдоль длинной гексагональной оси.

## Slide 27
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
In-situ neutron diffraction study of the LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2
Notes: This simmilation of data for different x shows that observed change of intensities can be connected with changing of cation occupancies.

## Slide 28
Laboratory of Neutron Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Июнь
2015
Применение рассеяния нейтронов в ЛНФ
для исследования электродных материалов
(Текущее состояние)
Спасибо за ваше внимание!